|  | ООО "ВАДИС-центр". Адрес: 143985, МО, г. Железнодорожный, ул. Промышленная, д.35. тел. (495) 527-43-30; 527-62-54; 527-61-21 www.vadiscentr.ru, teploteplo@yandex.ru. |
| --- | --- |

ООО «ВАДИС-центр» выпускает трубы-оболочки  ГОСТ 30732-2006 из ПЭ-100 и ПЭ-80 на высокотехнологичном производительном оборудовании  фирмы Cincinnati Extrusion (Австрия). Поверхность труб-оболочек проходит обработку коронным разрядом.

Трубы-оболочки из полиэтилена ГОСТ 30732-2006

| Диаметр труб (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес 1 м.п./кг |
| --- | --- | --- |
| 110 | 2,5 | 0,9 |
| 125 | 2,5 | 1,02 |
| 140 | 3,0 | 1,38 |
| 160 | 3,0 | 1,57 |
| 180 | 3,0 | 1,77 |
| 200 | 3,2 | 2,10 |
| 225 | 3,5 | 2,58 |
| 250 | 3,9 | 3,19 |
| 280 | 4,4 | 3,90 |
| 315 | 4,9 | 5,06 |
| 355 | 5,6 | 6,56 |
| 400 | 5,6 | 7,36 |
| 450 | 5,6 | 8,40 |
| 500 | 6,2 | 10,43 |
| 560 | 7,0 | 13,04 |